成品检验报告单

编号：                                                     2026年07月09日

| 产品名称： | 不锈钢切削油 |  | 型 号： |  | 批 号： | 20260702 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产数量： | 1500KG |  | 生产日期： | 2026.07.02 | 检验标准： | JB/T4323-2019 |
| 检测项目 |  | 指 标 |  | 检测方法 | 实测结果 | 单项检测结论 |
| 外 观 |  | 无色至浅黄色透明液体 |  | 目测 | 无色透明液体 | 合格 |
| 运动粘度（40℃） |  | 26-28 |  | GB/T265 | 26.85 | 合格 |
| 闪点（开口） |  | ≥140 |  | GB/T3536 | 155 | 合格 |
| 酸值 |  | ≤0.3 |  | GB/T4945 | 0.03 | 合格 |
| 腐蚀试验（铜片，100℃，3小时）级 |  | 1b |  | GB/T5096 | 1b | 合格 |
| 密度（15℃） |  | ＞0.75 |  | GB/T1884 | 0.825 | 合格 |
| 测试要求： |  | 客户要求 |  | 检验结论： | 符合要求 |  |
| 不合格处置 |  | 检验员意见：合格 签字：龙琴 |  |  | 技质部意见：合格 签字：毛波 |  |

重庆      有限公司技质部