


 成品检验报告单
 编号：                                                     2026年07月09日
	产品名称：
	不锈钢切削油
	型   号：
	
	批    号：
	20260702

	生产数量：
	1500KG
	生产日期：
	2026.07.02
	检验标准：
	JB/T4323-2019

	检测项目
	指    标
	检测方法
	实测结果
	单项检测结论

	外    观
	无色至浅黄色透明液体
	目测
	无色透明液体
	合格

	运动粘度（40℃）
	26-28
	GB/T265
	26.85
	合格

	闪点（开口）
	≥140
	GB/T3536
	155
	合格

	酸值
	≤0.3
	GB/T4945
	0.03
	合格

	腐蚀试验（铜片，100℃，3小时）级
	          1b
	GB/T5096
	1b
	合格

	密度（15℃）
	         ＞0.75
	     GB/T1884
	[bookmark: _GoBack]0.825
	合格

	测试要求：
	客户要求
	检验结论：
	符合要求

	不合格处置

	检验员意见：合格
签字：龙琴
	技质部意见：合格
签字：毛波


                                                   重庆      有限公司技质部





